沈阳市2019年公开招聘中职学校专业课教师

焊接技术应用实践操作题目二

按照焊接技术实践操作规程要求，独立完成以下3个焊接任务。

任务一：板-板对接(2G)（100分）

焊接方法：焊条电弧焊和二氧化碳气体保护焊（135\111）；

母    材：型号Q235，规格：（300×125×12），单位：mm；

焊    条：型号：E E5015,规格：Φ3.2、Φ4.0（自选）。

焊    丝：型号：ER50-6,规格：Φ1.2

板-板对接焊缝

技术要求：

1.单面焊；双面成形；钝边高度与间隙自定。

2. 焊件坡口60°，两端不得安装引弧板。

3. 焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

4. 点固焊时允许做反变形。

5. 135打底111填充及盖面。

任务二：管-管对接(2G)（100分）

焊接方法：钨极氩焊（141）；

母    材：型号20#，规格：（Φ60×5×100），单位：mm；

焊    材：型号: ER50-6,规格：Φ2.5

管-管对接焊

技术要求：

1.单面焊，双面成形；钝边高度与间隙自定。

2. 焊件坡口60°，两端不得安装引弧板。

3. 焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

4. 点固焊时允许做反变形。

5. 不允许重熔，否则该项0分处理。

任务三：职业素养（5分）

1．设备操作的规范性；

2.工具、量具、仪器仪表的使用；

3.现场的安全，文明生产。

附件1      试件内部射线检验评分表

| 加密号 |  | 评委签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 |  |  |  | 扣分 |
| 1 | 未发现缺陷 |  |  |  |  |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 |  |  |  |  |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 |  |  |  |  |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 |  |  |  |  |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 |  |  |  |  |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 |  |  |  |  |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 |  |  |  |  |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 |  |  |  |  |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 |  |  |  |  |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 |  |  |  |  |

射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分：

1.底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，每1点缺陷扣除1分。

2.底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

3.底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

4.底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5.评定标准为NB/T47013.2-2015。

6. 同一缺陷不重复扣分。

备注：评分后二氧化碳气体保护焊及焊条电弧焊焊缝射线得分乘以40%为实际底片得分；氩弧焊射线得分乘以30%为实际底片得分。

| 明码号 |  |  | 评委签名 |  |  |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊 缝 正 面 | 余 高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤2.5 |  | >2.5，≤3 | >3，<0 |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |
|  | 高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤1.5 |  | >1.5，≤2 | >2 |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  | 1 | 0 |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤1.5 |  | >1.5，≤2 | >2 |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |
|  | 气 孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 | 气孔＞Φ1.5或 数目＞2个 |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  |  | 分 数 | 6 | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊 缝 背 面 | 咬边 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 0 |  |  |  |  |
|  | 根部 凸度 | 标准（mm） | 0～2 | >2，<0 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  | 根部 凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |
| 错 边 量 |  | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 |  | >0.5，≤1 | >1 |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 角 变 形 |  | 标准（mm） | 0～1 | ≥1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 焊缝正面 外表成形 |  | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 | 差 |  |
|  |  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 电弧擦伤 |  | 标准（处） | 无 | 有 |  |  |  |  |
|  |  | 分 数 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 熔渣飞溅是否清除、不破坏焊缝成形 |  | 标准（mm） | 是 | 否 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 2 | 0 |  |  |  |  |

附件2  板状试件外观检查项目及评分标准

1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处

2.焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等否定项该试件外观为0分。

3.其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分

4.评分后焊条、二氧化碳焊得分乘以60%为实际外观得分。

附件3   管状试件外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  | 评委签名 |  |  |  |  |  |  | 合计得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 评判标准及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实得 分数 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5，≤1 |  |  | ＞1，≤1.5 |  |  | ＜0，＞1.5 |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤0.5 |  | ＞0.5，≤1 |  |  | ＞1，≤2 |  |  | ＞2 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | ≤8-9 |  | ＞9，≤10 |  |  | ＞10，≤11 |  |  | ＞11 |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1 |  | ＞1~2 |  |  | ＞2~3 |  |  | ＞3 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 |  | 深度≤0.5 |  |  |  |  |  | 深度＞0.5 |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  | 每2mm扣1分 |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |
| 正面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 |  |  | 中 |  |  | 差 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 背面成形 | 尺寸标准 | 通球 球直径=60×85%=51mm 合格10分 不合格0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 |  | ≤0.5 |  |  | ＞0.5，≤1 | ＞1 |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 1分 | 0分 |  |  |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成形评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  |  | 良 |  | 中 |  |  |  |  |  | 差 |  |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 |  |  | 成形较好， 焊缝均匀、平整 |  | 成形尚可， 焊缝平直 |  |  |  |  |  | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |  |

1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处

2.焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤重熔等否定项件外观为0分。

3.其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分

4.评分后钨极氩弧焊得分乘以60%为实际外观得分。

附表4     职业素养评分表

| 明码号 |  | 评委 签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  |  |  | 单项满分 | 单项得分 |
| 劳动保护用 品是否穿戴 齐全 | 工作服 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 绝缘鞋 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 焊接手套 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 护目镜 |  |  | 0.5分 |  |
| 安全操作的 规范性 | 试件打磨、清渣时佩戴护目镜 |  |  | 1 分 |  |
|  | 考生停止操作时，应关闭设备电源及气瓶阀门 |  |  | 1 分 |  |
| 文明生产 | 文明礼仪 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 赛位清理 |  |  | 0.5 分 |  |
| 总 分 |  |  |  | 5分 |  |