沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师实践操作规程

一、名称

中等职业学校焊接技术应用专业（中职焊接教师）

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市汽车工程学校

三、内容

（一）板-板对接焊（2G 、3G）（方法：111或135或111/135组合）；

（二）管-管对接焊（2G、5G）（方法：141）

按照焊接技术实践操作规程要求，独立完成以包括的两项任务项任务，考试时间90分钟。

四、流程

考场的工位号统一编制，考生在考试前30分钟到指定地点接受检录，考生迟到15分钟取消考试资格。抽签决定场次及工位号，抽签结束后，随即按照抽取的场次及工位号进入考场，然后在对应的考位上完成考试规定的试题。具体的实践操作流程安排如下：

五、场地环境

（一）场地及周边布局

考试场地位于辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道89号，沈阳市汽车工程学校院内焊接实训车间。

（二）场内设施及布局

实践操作焊接工位17个，以上每个不小于4平方米实操工位。

（二）场内设施及周边布局

六、技术规范

（一）考试标准

按照《焊工国家职业标准》中规定的国家职业资格三级(高级工)要求实施。

（二）操作技能考核材料

，详情见表1

| 考试 项目 | 焊接 材料 | 试件规格 | 焊接 位置 | 焊接 方法 | 焊材规格 | 坡口面 角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板-板 | Q235 | 300×125×12 | 2G\3G | 111\135 | 焊条：Φ3.2，Φ4.0 焊丝：Φ1.2 | 单侧30° ±1° |
| 管-管 | 20# | Φ60×5×100 | 2G\5G | 141 | 焊丝：Φ2.5 | 单侧30° ±1° |

# 七、技术平台

（一） 实践操作设备

时代焊机

（二）实践操作工具和量具

考生依据公开实践操作样题自带相应的工具和量具（数量不限）。

（三）其它设备

1. 工具台：1个/每台焊机。

2. 夹具：焊接工位架。

本考试使用的设备由北京时代科技股份有限公司或唐山松下电器有限公司提供，设备、工具、量具、耗材名称及详细参数，具体型号见表2所示，规程没有明确的工具、量具等考生自行准备。

（一）焊接设备表2所示。

表2 焊接设备型号

| 设 备 名 称 | 型 号 | 产 地 |
| --- | --- | --- |
| 手工/氩弧 | WS-400 | 北京时代科技股份有限公司（4台） |
| 二氧化碳气体保护焊机 | NB-350 | 北京时代科技股份有限公司（3台） |
| 手工 | ZX7-400 | 北京时代科技股份有限公司（2台） |
| 二氧化碳气体保护焊机 | KRII 350\200 | 唐山松下电器有限公司 各一台 |
| 逆变式直流手弧焊机 | YD-400AT3HVV | Panasonic（3台） |
| 自控远红外电焊条烘干炉 | ZYH-20 ZYH-30 | Panasonic（1台） Panasonic（1台） |

（二）焊接工具

焊接架、焊条保温桶、角向磨光机（BOSCH GWS 7-100T型）、敲渣锤、钢丝刷、焊接面罩、护目镜、扳手、棉纱头套、焊接绝缘手套、绝缘防砸鞋（自备）

（三）焊接量具

钢板尺（300mm）、游标卡尺（0.02mm）、KH 45B型焊缝检验尺

（四）焊接材料表3所示。

| 类别 | 型号 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊条电弧焊 | E5015 | Ф3.2、Ф4.0 | 考试所用的焊接材料均由天津金桥焊材集团生产。保证气体纯度达标。 |
| 二氧化碳气体保护 实芯焊丝 | ER50-6 | Ф1.2 |  |
| 氩弧焊焊丝 | ER50-6 | Ф2.5 |  |

表3焊接材料及厂家

注：瓶装CO2气体、纯度大于或等于99.5%；瓶装氩气气体、纯度大于或等于99.9%。

八、规则

（一）考生资格

考生必须是已经参加2019年沈阳市公开招聘中等职业学校专业课教师理论考试通过的人员。

（二）熟悉场地与抽签

1.考生在规定时间内统一有序的熟悉场地；

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论；

3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故；

4.实操考试前十分钟考生进行抽签，抽取工位号，确定工位号后，考生进入考场，到自己工位上；

5. 考生依据样题自带相应的量具和工具（数量不限），禁止携带自制工装夹具。

（三）考场要求

1. 实践操作场地应符合防火安全规定，疏散通道畅通，防火疏散标识清晰、齐全；考场采光、照明和通风良好；提供稳定的水、电、气源，并配有供电应急设备;

2. 实践操作现场每个考试工位设备及操作区域占地面积不少于4平方米并标明工位编号;

3.每工位旁边配备一个工作台、焊机、焊接工位架；

4.考场提供实践操作加工试件、辅助工具等;

5.考生依据样题自带相应的量具和工具（数量不限）；

6.考场场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地；

7.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。

九、成绩评定

（一）评分标准

评分标准参照《焊工国家职业标准》中关于高级工的要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价考生的职业能力，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（二）评分方法

1.评分原则

现场评委依据评分标准本着公平、公正、公开的原则进行评分。

2. 评分方法

考生试件所有焊缝采用手工测量方法以及仪器测量判定；职业素养等将由评委依据评分标准进行评分。

1.板对接焊试件：两端各20mm不评分，其余焊缝进行正、反面外观检查及100%RT无损检测。管对接焊试件：焊缝正面全长进行外观评定、内径通球检测，100%RT无损检测。

2.评分标准详见附件1所示， RT底片评分标准依据NB/T47013.2-2015；外观评分表见附件2、附件3所示，职业素养评分标准为附件4所示。

（二）评分方法

1.实操操作配分表内容有技能操作考核和职业素养考核两部分成绩组成，满分为100分，实践操作配分表，技能操作部分占总成绩的95%，职业素养5%，如表4所示。

表4焊接实践操作配分表

| 项目 |  | 单项总分 | 检查项目 | 配分 | 占技能分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1 | 板-板对接 （2G\3G） | 50 | 外观检查 | 50 | 30% |
|  |  |  | 射线检查 | 50 | 20% |
| 模块2 | 管-管对接 （2G\5G） | 45 | 外观检查 | 50 | 30% |
|  |  |  | 射线检查 | 50 | 15% |
| 职业素养 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |

评委评分分值中去掉一个最高分，去掉一个最低分，取平均分，保留小数点后两位。

（三）成绩复核

成绩经过复核确认无误后，由评委签字确认。

（四）成绩公布

成绩确认无误后现场公布。

（三）成绩复核

由复核员认真复核，对评审成绩确认无误后签字确认。

### （四）成绩公布

复核无误后，现场公布成绩。

十、注意事项

（一）未经允许不得使用和移动考场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（二）考生在考试中必须遵守考场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，评委视情节轻重进行批评和终止考试。

（三）考试前，与考生签订安全责任书，反复明确各安全事项及相关安全操作规范。

（四）考生进入考场，必须长袖劳动服和绝缘鞋。

（五）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（六）考生应爱护竞考场所的焊接设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用工具设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，考生自行承担后果。

（七）连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

（八）进行焊接设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（九）进行焊接设备调试时，应先确认焊接设备空载调试身体的任何部位不得触及带电的物体。

（十）当更改或调整焊接设备线路时，必须断开电源，方能进行操作。

（十一）能够造成意外带电的焊接设备金属外壳等都必须接地。

（十二）考试结束时，考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。

（十三）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息，违规者取消考试资格。

（十四）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。

(十五）本规程提供样题，考试题目现场抽取。

附件1      试件内部射线检验评分标准

| 加密号 |  | 评委签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 |  |  |  | 扣分 |
| 1 | 未发现缺陷 |  |  |  |  |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 |  |  |  |  |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 |  |  |  |  |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 |  |  |  |  |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 |  |  |  |  |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 |  |  |  |  |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 |  |  |  |  |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 |  |  |  |  |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 |  |  |  |  |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 |  |  |  |  |

射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

1.底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，每1点缺陷扣除1分。

2.底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

3.底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

4.底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5.评定标准为NB/T47013.2-2015。

6. 同一缺陷不重复扣分。

备注：评分后二氧化碳气体保护焊及焊条电弧焊焊缝射线得分乘以40%为实际底片得分；氩弧焊射线得分乘以30%为实际底片得分。

| 明码号 |  |  | 评委签名 |  |  |  |  |  |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |
| 焊 缝 正 面 | 余 高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤2.5 |  |  | >2.5，≤3 |  | >3，<0 |  |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
|  | 高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤1.5 |  |  | >1.5，≤2 |  | >2 |  |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤1.5 |  |  | >1.5，≤2 |  | >2 |  |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
|  | 气 孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  | 气孔＞Φ1.5或 数目＞2个 |  |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |  |
|  |  | 分 数 | 6 | 4 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 焊 缝 背 面 | 咬边 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根部 凸度 | 标准（mm） | 0～2 | >2，<0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根部 凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |  |
|  |  | 分 数 | 5 | 3 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 错 边 量 |  | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 |  |  | >0.5，≤1 |  | >1 |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 角 变 形 |  | 标准（mm） | 0～1 | ≥1，≤2 |  |  | >2，≤3 |  | >3 |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 焊缝正面 外表成形 |  | 标准（mm） | 优 | 良 |  |  | 一般 |  | 差 |  |  |
|  |  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 电弧擦伤 |  | 标准（处） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分 数 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔渣飞溅是否清除、不破坏焊缝成形 |  | 标准（mm） | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

附件2  板状试件外观检查项目及评分标准

1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处

2.焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等否定项该试件外观为0分。

3.其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分

4.评分后焊条、二氧化碳焊得分乘以60%为实际外观得分。

附件3   管状试件外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  | 评委签名 |  |  |  |  |  |  | 合计得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 评判标准及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实得 分数 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5，≤1 |  |  | ＞1，≤1.5 |  |  | ＜0，＞1.5 |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤0.5 |  | ＞0.5，≤1 |  |  | ＞1，≤2 |  |  | ＞2 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | ≤8-9 |  | ＞9，≤10 |  |  | ＞10，≤11 |  |  | ＞11 |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1 |  | ＞1~2 |  |  | ＞2~3 |  |  | ＞3 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 |  | 深度≤0.5 |  |  |  |  |  | 深度＞0.5 |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  | 每2mm扣1分 |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |
| 正面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 |  |  | 中 |  |  | 差 |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 |  |  | 2分 |  |  | 0分 |  |  |
| 背面成形 | 尺寸标准 | 通球 球直径=60×85%=51mm 合格10分 不合格0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 |  | ≤0.5 |  |  | ＞0.5，≤1 | ＞1 |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 |  |  | 1分 | 0分 |  |  |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成形评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  |  | 良 |  | 中 |  |  |  |  |  | 差 |  |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 |  |  | 成形较好， 焊缝均匀、平整 |  | 成形尚可， 焊缝平直 |  |  |  |  |  | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |  |

1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处

2.焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤重熔等否定项件外观为0分。

3.其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分

4.评分后钨极氩弧焊得分乘以60%为实际外观得分。

附表4     职业素养评分标准

| 明码号 |  | 评委 签名 |  | 合计 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  |  |  | 单项满分 | 单项得分 |
| 劳动保护用 品是否穿戴 齐全 | 工作服 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 绝缘鞋 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 焊接手套 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 护目镜 |  |  | 0.5分 |  |
| 安全操作的 规范性 | 试件打磨、清渣时佩戴护目镜 |  |  | 1 分 |  |
|  | 考生停止操作时，应关闭设备电源及气瓶阀门 |  |  | 1 分 |  |
| 文明生产 | 文明礼仪 |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 赛位清理 |  |  | 0.5 分 |  |
| 总 分 |  |  |  | 5分 |  |

附表5  沈阳市2019年公开招聘中等职业学校专业课教师

实践操作样题

按照焊接技术实践操作规程要求，独立完成以下3个焊接任务。

任务一：板-板对接(2G或3G)（100分）

焊接方法：焊条电弧焊\二氧化碳气体保护焊（111\135）；

母    材：型号Q235，规格（300×125×12），单位：mm；

焊    条：型号:E5015,  规格：Φ3.2、Φ4.0（自选）。

焊    丝：型号ER50-6, 规格：Φ1.2。

板-板对接焊

技术要求：

1.单面焊，双面成形；钝边高度与间隙自定。

2.焊件坡口60°，两端不得安装引弧板。

3.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

4.点固焊时允许做反变形。

5.111\135打底,135\111填充及盖面。

任务二：管-管对接(2G或5G)（100分）

焊接方法：手工钨极氩焊（141）；

母    材：型号20#，规格（Φ60×5×100）单位：mm；

焊    材：型号: ER50-6,规格：Φ2.5

管-管对接焊

技术要求：

1.单面焊双面成形。

2.钝边高度与间隙自定。

3.焊件坡口60°，两端不得安装引弧板。

4.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

5.点固焊时允许做反变形。

任务三：职业素养（5分）

1．设备操作的规范性；

2.工具、量具、仪器仪表的使用；

3.现场的安全，文明生产。